VOCE DI CAPITOLATO Prefabbricati LP Srl Fornitura e posa in opera di condotto prefabbricato scatolare in conglomerato cementizio armato. # elementi SCATOLARI A SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA di grandi dimensioni ad elementi componibili Nel titolo sono compresi le forniture e le prestazioni di seguito elencate ed ogni altro e qualsiasi onere, anche se non esplicitamente indicato, occorrente a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento, turbovibrocompressi a sezione nominale interna ad U rettangolare o quadrata da sovrapporre una parte inferiore con apertura verso l’alto parte superiore con apertura verso il basso per realizzare una sezione delle dimensioni indicate, confezionati con alti dosaggi di cemento a media resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2.4 Kg/dcm, con armatura adeguata in acciaio B450C. Le due parti componenti l’elemento inferiore/superiore dovranno essere installate con la seguente procedura : montaggio di tutti gli elementi aperti inferiori procedendo possibilmente da valle verso monte , incollaggio delle guarnizioni elastomeriche in SBR con anima in sabbia, montaggio degli elementi superiori procedendo da monte verso valle. Le condotte dovranno essere conformi alla norma UNI EN 14844:2006+A1:2008 , dovranno essere realizzati secondo i disegni costruttivi e calcoli allegati elaborati per sopportare carichi per strade di 1° categoria con ricoprimento da m.......... a m........... dall'estradosso superiore. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua di calcestruzzo a consistenza plastica e resistenza caratteristica non inferiore a Rck 200, armata con rete elettrosaldata di acciaio B450C , dimensioni mm ….. , maglia mm …….. stesa, sovrapponendo maglia a maglia sulle giunzioni, con spessore minimo di cm ….. , e risultare rettilinei, compatti, levigati, senza fessure e con sezione interna che non presenti apprezzabili deformazioni in modo che ogni elemento possa combaciare perfettamente con il seguente. Ciascun elemento dovrà avere una lunghezza non inferiore a quella prevista dal disegno costruttivo e terminare con apposito incastro perimetrale maschio-femmina come definito nello stesso, onde permettere le giunzioni tramite guarnizioni BUTILICHE che assicurino la perfetta tenuta idraulica tra elementi contigui nella parte di unione longitudinale, mentre nell’unione delle due parti componenti lo scatolare dovranno essere inserite guarnizioni in elastomero con anima in sabbia per la distribuzione del peso previo incollaggio delle stesse con mastice a contatto sia nella parte interna sia nella parte esterna del punto di contatto dei piedritti. Per completare le fasi della messa in opera dovranno essere inserite barre di tondino a.m. Ø 18 minimo di lunghezza opportuna nei fori verticali realizzati nelle pareti verticali e saturare gli stessi con getto di betoncino colabile premiscelato. I manufatti non devono presentare alcun foro né per il sollevamento né per la movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite con chiodi di sollevamento inseriti nel getto e l’impresa dovrà essere dotata di maniglie adeguate , tramite autogrù di adeguata potenza , l'impresa dovrà essere altresì dotata di idonei mezzi "tiratubi" per l'inserimento della punta maschio nella femmina evitando tassativamente l'uso della benna o similari, nel rispetto del D.Lgs. 494 in riferimento al "Piano di Sicurezza", l'Ente Appaltante darà a questo proposito una stesura di sintesi essenziale dalla quale non si può derogare. Solo se necessario: le condotte dovranno essere trattate internamente con resine epossidiche dello spessore minimo di 400 micron (due mani). La D.L. potrà fare verificare a laboratorio di propria fiducia la rispondenza delle condotte, delle armature, della qualità della gomma degli elastomeri, del lubrificante e del rivestimento interno sia per spessore che per composizione, ogni spesa sarà a carico della ditta Aggiudicataria della fornitura. Nel prezzo è compresa altresì la stuccatura e sigillatura interna dei giunti con idonea malta antiritiro. Le condotte dovranno essere datate e marcate in modo indelebile e chiaramente visibile dalla ditta costruttrice, e dovrà essere fornito in allegato al D.D.T. documento per marcatura CE secondo metodo 2 o 4 della norma UNI EN 14844:2006+A1 2008 , non saranno accettate se non aventi almeno 20 giorni di stagionatura, inoltre dovranno essere prodotte in stabilimento avente sistema F.P.C. ( controllo produzione fabbrica ) certificato secondo UNI EN 14844:2006+ A1 2008 per elementi scatolari a sezione rettangolare o quadrata prefabbricati in cls Dimensioni nominali interne: base mm XXXX altezza mm XXXX lunghezza elemento mm XXXX Pareti spessore mm XX Altre caratteristiche come da disegno costruttivo allegato, parte integrante della presente voce di capitolato. La quotazione comprende il costo dello scatolare, della guarnizione elastomerica, del trasporto presso cantiere e la posa in opera: €/ml = XXX,XX (valore determinato mediante foglio excel allegato) NOTE= La presente valutazione economica non considera tutte quelle lavorazioni propedeutiche alla messa in opera dei manufatti.